Q. 포토 공정의 순서에 대해 설명해라 A. - Surface Preparation - Spin Coating - Pre-Bake - Align & Exposure - PEB(Post Exposure Bake) - Development - Post-Bake - Processing using the PR as a masking film - PR Strip

Q. 웨이퍼 세정 A. - PR Coating 전에 오염 물질 제거 - Piranha Cleaning: 유기물을 제거하여 표면을 친수성으로 - RCA Cleaning: 용해되지 않은 유기물/이온성 오염물 제거

Q. 표면 처리 A. - 웨이퍼 표면과 PR과의 접착도를 증가시키기 위해 진행 - HMDS를 사용하여 웨이퍼 표면을 소수성화 - 이를 증기화하여 웨이퍼에 쏘이거나 용액을 웨이퍼에 도포

Q. PR Coating A. - 회전 도포법: PR을 웨이퍼 위에 떨어뜨린 후 웨이퍼를 회전시켜 원심력을 이용해 도포 - 용매의 70~80% 휘발 - PR의 두께는 PR의 점도, 회전수 등에 의존 - Wafer Edge Bead: PR의 표면 장력 효과로 Wafer 가장 자리에 PR이 뭉치는 현상 - Solvent or nozzle로 제거

Q. Soft Bake A. - 90~100도로 웨이퍼를 가열해 PR에 남은 솔벤트를 제거해 PR을 굳게 하는 공정 - Pre-Baking이라고도 함

Q. Alignment & Exposure A. - Alignment: 웨이퍼의 패턴과 형성할 마스크 상의 패턴을 맞추는 공정, Alignment Mark 또는 Alignment Key를 이용 - Exposure: 빛으로 마스크의 패턴을 PR로 전사하는 공정

Q. 노광 방식 A. - Contact Exposure: Mask 오염, PR 손상 가능성 - Proximity Exposure: 빛의 회절을 최소화하기 위해 최소한의 간격 - Projection Exposure: 별도의 광학계로 회절을 최소화

Q. Post Exposure Bake 공정의 필요성 A. - Standing Wave 효과를 감소하기 위해 - 빛을 받아 생성된 산이 고분자 결합을 끊어주는 반응에 필요한 활성화 에너지를 공급하기 위해

Q. 노광 방식 및 장비 A. Mask Aligner - Proximity Exposure - 웨이퍼 전체를 한 번에 노광(1:1 마스크 사용) Stepper - Projection Exposure - Reticle(확대 마스크) 사용 (5:1) -> 확대 마스크 사용 시 error가 확대 배수만큼 줄어듦 - 웨이퍼를 이동시키면서 여러번 나누어 노광 - Lens 전체를 사용하기에 수차가 큼 Scanner - Projection Exposure - 확대 마스크 사용(4:1) - 웨이퍼, 마스크를 이동시키면서 여러번 나누어 노광 - Lens 중심부만 사용하기에 수차 최소화 *수차: 렌즈가 빛을 한 점에 완벽하게 모으지 못해 생기는 오차 - 단색 수차: 빛의 색과 상관없이 렌즈의 기하학적 형태 때문에 발생하는 오차 -> 구면 수차 등 존재 - 색 수차: 빛의 파장에 따라 굴절률이 달라져서 생기는 오차

Q. 해상도(분해능, Resolution) A. - 붙어 있는 두 물체(패턴)을 구분해 식별할 수 있는 최소 거리 - 노광 공정에서 웨이퍼로 전달할 수 있는 최소 패턴 사이즈 Rayleigh Eqn. Resolution= K1λnsinθ - K1(공정 기술) 낮추기: Optical Proximity Correction, Phase Shift Mask 등 사용 - Lambda (빛의 파장) 낮추기: 낮은 파장의 광원 사용 - N 증가: lens와 wafer 사이 물질의 굴절률 증가 - Sin theta 증가: lens 크기 증가

Q. K1(공정 상수) 감소시키는 법 A. OPC(Optical Proximity Correction) - 빛의 간섭 때문에 패턴의 모서리가 둥글게 변하거나 선폭이 좁아지는 현상을 미리 계산해 마스크에 의도적으로 보정 패턴을 추가하는 방법 PSM(Phase Shift Mask) - 빛의 위상을 180도 반전시키는 층을 추가해 인접한 빛끼리 상쇄 간섭을 일으키게 하여 경계를 날카롭게! - 기존: 회절로 인해 인접한 패턴의 빛이 서로 겹쳐져 경계가 흐릿해 지는 것 OAI (Off Axis Illumination) - 빛을 수직이 아닌 특정 각도로 쏘아 0차광과 1차광(회절 광)을 모두 렌즈 안으로 넣어 미세한 패턴을 전사할 수 있음 다중 패터닝 - LELE: 한 번에 그리기 어려운 조밀한 패턴을 두 번에 나누어 찍는 방식 - SADP/SAQP(Self Aligned Double/Quadruple Patterning: 증착과 식각을 이용해 패턴 밀도 향상 ARC(Anti Reflective Coating) - 노광 공정에서 빛의 산란, 반사 등으로 인한 PR 노광, 정재파 영향을 줄이기 위함

Q. 굴절률 증가시키기_Immersion Lithgraphy(액침 노광) A. - ArF 노광에 사용 - 렌즈와 PR 사이에 물을 채워 n(굴절률)을 증가시켜 해상도 향상

Q. 파장 감소시키기_극자외선 노광 A. - 13.5nm EUV 사용 - 파장이 짧아 거의 모든 물질에 흡수되기에 장비내 고진공이 필요 - 반사형 마스크 사용 - 렌즈 대신 미러 사용 광학계 구성

Q. NA(Numerical Aperture)과의 Trade off 관계인 DoF A. - DoF는 초점심도를 이야기 함. DoF가 클 수록 공정마진이 넓고 패턴이 잘 형성됨(수직 공정 마진) - DoF= K2λnsinθ2 - 파장을 늘리기보단 다른 변수를 제어 - Multilayer Resist 공정: PR층이 두꺼우면 초점이 맞지 않는 영역이 생길 수 있으며 이를 해결하기 위해 상층부만 노광하고 하단으로 패턴을 전사 - 웨이퍼 표면이 평탄하지 않으면 위치마다 초점이 달라져 CMP를 통해 DoF 요구치를 낮춤 - Immersion(물로 굴절률 up)함으로써 이론상 최대 값인 N=1에서 굴절률을 높임으로써 분해능은 그대로, n을 증가해 DoF도 증가시키기 위한 방법

Q. Development & HardBake A. Post Exposure Bake - 노광 공정에서 PR과 웨이퍼 계면에서 반사된 빛과 입사 빛이 상호 간섭하여 정재파를 발생하여 부분적으로 PR을 overexposure, underexposure시킴 - 노광 후 110~130도로 가열하면 overexposure과 underexposure된 PR 부분이 서로 이동해 섞임으로 정재파 효과를 줄일 수 있음. Development - 노광을 통해 전달받은 마스크 패턴을 PR의 패턴으로 바꾸는 공정 Hard Baking - PR을 경화시키는 공정 - 130~160도로 가열

Q. Mask A. Reticle - 설계 도면을 포함하고 있는 포토 마스크를 의미(4:1 or 5:1) - 펠리클과 필름, 쿼츠 유리판 그리고 크롬을 코팅하여 입사된 빛을 차단하고 원하는 이미지 패턴만 투과되도록 설계 - DUV는 투과형 마스크, EUV는 반사형 마스크 사용

Q. Over Exposure 시 발생하는 이슈 A. - 에너지의 양이 많고 적음에 따라 빛이 감광제에 도달하는 양이 달라짐 - 에너지의 양이 많아질수록 패턴이 작아지고 적게 받을수록 패턴의 선폭이 두꺼워짐 - 적절한 노광이 이루어졌는지 확인하기 위해 Exposure Latitude 척도를 확인할 수 있음 - EL(Exposure Latitude)은 CD의 변화의 정도를 측정함으로써 얻을 수 있음

Q. 포토 공정에서 수율을 저하시키는 요인 A. - 전사된 PR의 Profile 불량이 큰 요인으로 작용 - Exposure Dose, Develop time, bake temp., 현상액의 과농도와 같이 공정 조건에 의한 것 - Standing Wave Effect로 인해 노광시 vertical profile에 wave가 생김 - PEB로 개선 - HMDS 처리 불량으로 PR이 Lifting되기도 함

Q. ArF-i 공정에서의 이슈 A. - PR에 물이 닿아 렌즈가 오염되는 이슈가 발생 - PR 표면에 잔여 미세 방울이 존재하여 pattern 불량을 야기 - PR 소재가 물에 용해되지 않도록 소수성을 강화시키거나 PR의 용해와 오염을 방지하기 위해 topcoat를 도입

Q. EUV 공정에서의 이슈 A. 광원 - 빛의 효율이 좋지 않아 생산성이 낮음 -> EUV는 플라즈마 광원을 이용하여 빛을 생산 Mask - 고에너지 광을 사용하기 때문에 기존 투과형 마스크를 사용할 시 흡수가 발생하여 원하는 이미지 패턴을 형성할 수 없음 -> 반사형 마스크 사용 레지스트 이슈 - 화학증폭형 레지스트를 사용할 경우 효율이 떨어짐 -> high speed, high contrast 고감광 레지스트를 사용하며 euv resist에 대한 연구가 진행되고 있음

Q. EUV 마스크 A. - EUV 마스크는 다층 구조로 이뤄져 있어 반사율을 극대화 - 다층막 마스크 위에 빛을 흡수하는 흡수체가 올려져 있음(60~70nm)

Q. 3D Mask Effect A - EUV는 반사형 마스크를 사용하고 빛이 6도 정도 비스듬하게 들어왔다가 나감 - 비스듬하게 입사된 빛의 입장에서 얇은 흡수체는 거대한 장벽처럼 느껴짐 - 이로 인해 비스듬히 들어오는 빛이 흡수체에 걸려 그림자가 생기는 H-V CD Bias가 발생 - Phase Shift 발생(흡수체의 측면에서 빛이 산란되거나 다층막 내부 깊숙히 침투하면서 빛의 위상이 변하여 패턴의 대비를 떨어뜨리고 초점 심도를 감소) 해결 방안 - 흡수체 물질을 High-k /low-n 물질을 사용해 흡수력을 높여 두께를 얇게 만듦 - High-NA EUV 도입(아나모픽 렌즈 사용) - OPC 등

Q. 이미지 패턴이 wafer 상에 이미징 되기 위한 공식 A - sin theta가 NA보다 작아야 패턴이 이미징됨

Q. illumination mode에 대해 이야기해보아라 A - 광원을 조절할 수 있는 3가지 illumination mode - 1. 파장 조절(단파장 사용 시 더 작은 크기 패턴 구현 가능) - 2. 빛의 경로 조절(off axis) - 3. 복잡한 조리게 사용

앞으로도 즐거운 시간 많이 보내자

Q. EUV 공정에서 PR이 가지는 이슈 A - 높은 에너지를 가지는 빛에 의해 resin에서 광 흡수가 일어나고 전자가 발생 - 생성된 전자에 의해 PAG에서 산이 발생 resin에서 발생한 전자에 의해 산을 발생시키는 step이 존재해 효율이 떨어짐 - 광을 흡수해서 산을 발생시키는 EUV 광의 최적화된 고감도 PR 개발이 요구됨