Q. 증착 관련 변수 A. Adhesion - 박막의 접착력이 떨어지면 불량 가능성이 크다 - physical 흡착: 전자 구조 변화 없이 반데르발스 힘에 의해 접착(접착력 약함) - chemical 흡착: 막의 흡착된 원자가 기판과 전자를 공유 접착력 우수 막 응력 - wafer와 film 간의 재료의 기계적 물성의 불일치에 의해 발생 - tensile stress: 박막의 열팽창 계수가 Si보다 큼 - compressive stress: 박막의 열팽창 계수가 Si보다 작음 Step Coverage - 단차 구조에서 윗면, 측면, 밑면에서 얼마나 막이 균일하게 증착되느냐 정도 - Gap-fill 능력 척도 - 종횡비 - 주요 변수 흡착된 입자의 표면이동도(기판 온도, 입자 특성에 의존) sticking coefficient(한 번 충돌에 흡착할 확률, 높을수록 Step Coverage bad) 압력(낮을수록 MFP 길어짐 Trench 를 잘 채워 step coverage good Deposition Rate - 공정 온도 높을수록 high(화학 반응 활성화 에너지 확보 용이) - 공정 압력 높을수록 high(반응 가스의 농도 및 충돌 빈도 증가) - plasma density가 높을수록 high(radical 많아짐)

Q. CVD (Chemical Vapor Deposition) A. - chamber 내 전구체를 주입하고 열, 플라즈마 등의 에너지를 부여해 화학 반응에 의해 고체 박막을 형성하는 방법 - 다양한 종류의 막 성장 가능 - 방향성 x -> step coverage가 우수 - 기체 분자가 표면에 닿아도 바로 증착되지 않고 surface migration/diffusion 발생 -> step coverage 우수

Q. CVD Process A - 전구체가 챔버 내부로 주입 - 대류와 확산에 의해 반응 종들이 기판 표면으로 이동 및 흡착 - 흡착된 반응종들은 기판 표면에서 확산되어 표면 전체로 이동 - 표면에서 화학적 반응에 의한 박막이 형성되고 휘발성 부산물이 형성되어 탈착 및 배기

Q. CVD 공정에 미치는 변수들 A - 공정 온도 - 가스의 조성 - 챔버 압력(MFP가 길어지면 가스 공급이 빨라 균일도 증가)

Q. APCVD A - 대기압 상태 - 낮은 공정 온도 - 상압에서 진행하기에 step coverage가 낮고 생산성이 낮음 - contamination이 있음. - 보통 PSG를 증착할 때 사용 PSG: 부식에 강하고 반도체 표면 안정화를 위한 passivation layer에 사용되는 박막

Q. LPCVD A - 저압에서 공정이 진행 균일도는 좋아지지만 확산계수가 증가하기에 반응성이 감소 - 기판 온도를 높임으로써 표면 반응성을 높여 우수한 막질의 박막을 형성할 수 있음 - 우수한 Step Coverage - 저압에서 진행하기 때문에 낮은 Particle 오염 - deposition rate 낮음 batch type으로 진행 가능 - 고온 공정이기에 metal 층이 깔려있으면 공정 불가

Q. 플라즈마 A - 기체 상태에서 높은 에너지를 가하면 플라즈마 현상이 발생 - 제 4 상태의 물질 - 여기-완화 해리 이온화 해리&이온화 Sheath 영역 - 전극, 챔버벽 근처에서 전자가 부족해 여기-이완 현상이 일어나지 않아 어두운 영역

Q. PECVD A - 반응 가스를 플라즈마화해 라이칼을 이용해 막 성장 - 저온 공정 - 라디칼을 활용한 높은 deposition rate - 양호한 step coverage - 반응의 복잡성에 의해 파티클, 불순물 발생 - plasma에 의한 damage 발생 - 저온 공정이기에 박막의 절연 효과가 좋지 않음 깊게 증착 or 우수한 막질을 요구하지 않은 단계에 사용

Q. HDPCVD (High Density Plasma CVD) A - 고종횡비 홀을 Void 없이 매립하기 위함 - Depo.와 Etch(Ar 이온기반)를 같이 진행 - ICP 등의 기술 필요 - Aspect Ratio의 gap fill 성능을 키우기 위해 MFP를 길게 만들기 위해 더욱 저압 환경에서 진행 Plasma Density가 감소 ICP 타입으로 바꿔 고밀도 플라즈마 구현 - 저온 공정이기에 박막의 절연 효과가 좋지 않음 깊게 증착 or 우수한 막질을 요구하지 않은 단계에 사용

Q. CCP vs ICP A - CCP는 electron loss가 심함 - ICP는 코일에 의해 Loss를 최소화할 수 있음 (plasma density에 따른 Uniformity가 낮음)

Q MOCVD A. - 금속 유기 원료를 소스로 사용하여 기판 위에 박막을 형성시키는 공정 - 화합물 반도체 등에 사용 - chamber 내부에 가열된 기판 표면에 금속유기 화합물 증기를 높은 압력으로 전달시켜 원하는 박막을 형성시키는 원리로 증착 장점 - 반응 소스가 모두 기체 상태로 공급되기에 반응소스의 양을 쉽고 정확하게 제어할 수 있어 여러 층의 박막을 형성할 수 있음 - 일정 온도로 가열된 기판 외에 다른 열에너지는 불필요 설비가 간단하고 대량 생산 가능 - 우수한 박막 특성 및 우수한 step coverage 단점 - 대부분 전구체는 독성

Q ALD A. - ALD는 Self-Limited 반응으로 정밀한 두께 조절 및 우수한 Step Coverage 특성을 가짐 - 저온 저압 증착 낮은 증착률 - 좁은 ALD 윈도우로 인해 반응 가스 선택 어려움 - CVD와 다르게 precursor와 reactant를 시간적으로 분할해 주입해줌 Application - High-K - Nandflash 터널 산화막 - 게이터, 커패시터 금속 - 멀티 패터닝 시 스페이서 등 - GAA 공정등 복잡한 구조를 구현할 때 필요 Process - Pulse: 전구체 주입 - Purge: 잔여 반응소스를 제거 - Pulse: Reactant를 주입 - Purge: 잔여 reactant 제거

Q ALD Window A. Low Temp - 전구체의 활성화 에너지가 부족해 불완전한 반응이 일어남 박막이 성장하지 않음 High Temp - 너무 높은 온도로 인해 열에너지가 커져서 CVD 반응이 일어나는 것 자기 포화 반응이 일어나지 않고 모두 증착

Q ALD 단점과 개선 A. 단점 - GPC라는 개념이 존재 throughput이 매우 낮음 개선점 - 시공간 분할 ALD 장비 활용 (Spatial ALD) precursor와 reactant를 주입했을 때 표면 이외의 공간에서 만나지 않게 함. 웨이퍼가 이동하거나 헤드가 움직이며 Purge 시간을 줄임

Q. PVD A - 타겟 원자의 운동에너지만으로 막질을 형성 - 운동에너지를 가진 원자의 산란을 방지하기 위해 고진공 상태에서 진행 - 저압 환경에서 진행하기에 MFP가 길고 직전성을 가지고 있기 때문에 Gap을 가지는 profile에서 CVD 대비 side step coverage가 불량 - 저온 공정

Q. Evaporation A thermal evaporation - 증착하고자 하는 소스에 thermal 에너지를 가해줘 타켓 소스가 증발하며 기체화되어 기판에 증착되는 원리 - 입자의 산란을 방지하기 위해 저진공에서 진행 e-beam evaporation - 고에너지 전자빔으로 타겟 소스 증발 녹는점이 높은 타겟 원자를 증발시킬 때 사용 단점 - evaporation 공정은 에너지가 부족할 수 있고 이는 접착도가 떨어짐 - 직진성이 매우 강하기에 step coverage 또한 불량함

Q. Sputtering A - DC Plasma를 주로 활용해 금속 증착에 사용 - 저압에서 증착하고자 하는 물질로 이루어진 target과 웨이퍼 사이에 Ar가스를 넣고 DC 고전압을 인가하면 Plasma가 발생하여 Target을 가격하고 그 충격으로 떨어져 나온 원자들이 웨이퍼에 증착

Q. Magnetron Sputtering A - 타겟 뒤에 자석을 설치에 자계를 형성하고 이로 타겟 근처에 고밀도 플라즈마 형성 - 높은 증착률, 양호한 막질 및 균일성

Q. Reactive Sputtering A - 스퍼터 건을 장착하고 고에너지의 플라즈마를 형성시킨 후 반응성 가스를 주입해 화합물 반도체를 형성할 수 있음