Q. Doping 공정 A. - p형 또는 n형 반도체를 만들기 위해 3족, 5족 원소를 주입시키는 공정

Q. Diffusion 공정 A - 입자들의 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 현상 - 고체에서의 확산은 높은 에너지가 필요 - batch type, 웨이퍼 손상 적음 - 등방성 (불순물 profile 정밀 제어 어려움)

Q. Ion Implantation 공정 A - 불순물을 이온화하여 가속시켜 웨이퍼에 주입 - 정밀한 불순물 영역 형성 가능(이방성) - 불순물의 양 및 주입 깊이를 독립적으로 제어 - 불순물 이온은 웨이퍼내로 주입되면서 Si 원자 등과 충돌해 에너지를 잃게 되어 정지 충돌로 인한 결함 Annealing으로 치유 - Channeling 효과: 이온이 결정축 방향으로 주입 시 충돌 확률보다 작아 Gaussian 분포보다 깊게 주입

Q. Ion Implant 공정 설비 A - Ion Source, Beam Line, End station으로 구분 Ion Source - Filament에 전류를 흘려주어 열전자를 방출시키고 주입된 Dopant Gas와 충돌해 ion을 만들어냄 - 형성된 Ion은 Analyzer를 통해 원하는 원자량을 가지는 target이온만 추출 Beam Line - 추출된 이온을 가속시키고 wafer에 집속시켜 beam을 형성 End Station - wafer에 이온이 주입이 되며 beam current를 detect하여 원하는 dose량을 모니터링

Q. Shadowing Effect A - Channeling 현상을 개선하기 위해 wafer 특정 입계각의 Tilt를 주어 공정을 진행 국부적으로 이온이 주입되지 않는 Shadowing Effect가 발생 - Wafer를 rotation 시켜 이온을 주입하거나 후속 annealing처리를 통해 diffusion을 유발하여 해결

Q. Depth Profile Control A Nuclear Stopping Mechanism - 결정을 이루는 원자와 충돌하면서 이온의 에너지가 손실되어 정지하는 것 - 결정 구조에 damage를 줌 - 이온 에너지가 증가할 수록 Nuclear Stopping power는 감소 - 무거운 이온일 수록 지배적 Electronic Stopping Mechanism - 쿨롱 상호작용에 의한 에너지 손실 - 가볍고 이온 에너지가 높은 이온일수록 지배적

Q. Annealing 공정 A - Annealing 공정을 통해 에너지를 가진 이온들의 강제 주입에 의한 격자 손상을 회복시키고, 주입된 이온들의 활성화를 위해서이다. Furnace - 장시간 열 노출에 의해 Dopant 원자의 확산거리가 길어지면서 넓은 확산 깊이를 갖기 때문에 소자 Scaling과 집적화에서는 매우 취약함 RTA(Rapid Thermal Annealing) - 짧은 시간에 열처리를 진행하며 확산 및 Profile 제어에 우수 Laser Annealing - 국소적으로 고에너지 빔을 가해 신속하게 어닐링 - Short Channel Effect를 억제하기 위해 연구 중 - 이온 주입 후나 열처리 후나 이온 분포의 profile이 유사하게 유지된다는 점이 장점 - 국부적인 영역에 고온을 가하기에 박막의 Stress에 의한 이슈가 있음 overlay 이슈 야기할 수 있음

Q. 이온 주입 공정 이후 평가 방법 A 4-Point Probe - 간격이 일정한 probe tip 4개를 wafer에 contact시켜 일정한 전률를 가해 voltage drop을 계산함으로써 Sheet Resistance를 평가할 수 있음 Thermal Wave - implant된 영역은 damage로 인해 반사율이 달라지는데 반사율을 측정해 uniformity를 측정 SIMS - depth dopant profile, 깊이 profile, dopant concentration을 측정할 수 있음. - 고에너지의 ion beam을 조사해 sputtering에 의해 표면에서 튀어나온 원자를 분석